更正后“二、技术要求”

| 序号 | 标的名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| - 1． | 透-四格分体饭盒连盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称1000ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀一致，无明显变形 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂，重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装：单只饭盒带盖为1套，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 2． | 6828三七分两格餐盒连盖 | 1. 材质：食品级PP材质，无异味 |
|  |  | 2. 结构：三七分两格设计，格间密封防渗漏，盖子与盒身扣合紧密 |
|  |  | 3. 容量：总容量≥1000ml，主格≥700ml，副格≥300ml；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂，重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装：单只饭盒带盖为1套，每套独立包装 |
| - 3． | 700ml注塑杯连注塑盖 | 1. 材质：食品级环保材料，无异味 |
|  |  | 2. 容量：实际容量与标称容量700ml，误差≤±5%，满装液体倒置30分钟无渗漏 |
|  |  | 3. 厚度：塑杯杯壁≥0.3mm |
|  |  | 4. 外观：表面光滑无杂质、无气泡，印刷图案清晰不褪色、无翘边 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装：印“漫时”字样，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 4． | 一次性口罩（独立包装） | 1. 材质：内层无纺布、中层熔喷布、外层无纺布 |
|  |  | 2. 防护性能：细菌过滤效率≥95%，颗粒物过滤效率≥90% |
|  |  | 3. 结构：耳挂式设计 |
|  |  | 4. 外观：无破损、无污渍，尺寸均匀，独立包装洁净卫生 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光增白剂，甲醛含量≤20mg/kg |
|  |  | 6. 包装：防潮密封包装，保质期≥2年 |
| - 5． | 8512食品密封罐 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2.结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称600ml偏差≤±3%；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装：独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 6． | 毛毛虫面包袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装：防潮、防污染包装 |
| - 7． | 饮料贴纸 | 1. 材质：食品级标签纸，无异味；规格：圆形，直径5.5cm/张 |
|  |  | 2. 粘性：胶粘剂无残留，粘贴牢固，常温下可保持≥6个月不脱落 |
|  |  | 3. 印刷：图案文字清晰，耐摩擦、耐水，无褪色 |
|  |  | 4. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移 |
|  |  | 5. 包装：防潮、防粘连包装 |
| - 8． | 耐高温胶瓶300ML连白盖 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 性能：耐高温≥120℃ |
|  |  | 3. 厚度：塑杯杯壁≥1.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：符合相关安全标准，无安全隐患 |
|  |  | 6. 包装：标注产品信息 |
| - 9． | 1250ml白色直桶连盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称1250ml偏差≤±3%；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装：独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 10． | 透-四格连体饭盒 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称1000ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装：单只连体（连盖）饭盒为1套，150套/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 11． | 锡纸盒（无盖） | 1. 材质：食品级材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：无盖 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称750ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求 |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装：独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 12． | 饭盒内托 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计 |
|  |  | 3. 容量：1250ml,满足食品分类盛放需求，厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装：独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 13． | 吐司袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点，长宽高：34×9×6（cm） |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装：防潮、防污染包装 |
| - 14． | 750ML淀粉环保饭盒（连盖） | 1. 材质：淀粉基环保材质，无异味、耐高温≥100℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称（750ml）偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；克重：≥35g/个 |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求，微波加热后无变形 |
|  |  | 6. 包装：300个/箱，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 15． | 1250ML直桶连盖 | 1. 材质：食品级环保材料，无异味 |
|  |  | 2. 容量：实际容量与标称容量1250ml误差≤±5%，满装液体倒置30分钟无渗漏 |
|  |  | 3. 厚度：均匀≥0.3mm |
|  |  | 4. 外观：表面光滑无杂质、无气泡，印刷图案清晰不褪色、无翘边 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装：180个/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 16． | 酸菜鱼餐盒（连盖） | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称3000ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装：独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 17． | 四合一筷子 | 1. 材质：可降解或食品级材质，无异味 |
|  |  | 2. 尺寸：筷子长度符合标称19.5cm，壁厚≥0.2mm |
|  |  | 3. 耐温性：PLA材质耐温≤60℃，PP材质耐温≤100℃，无变形。四合一：筷子、勺子，牙签、纸巾各一份为一包。 |
|  |  | 4. 外观：无毛刺、无杂质，颜色均匀，降解率符合要求。 |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触要求 |
|  |  | 6. 包装：6包/件，独立防尘包装 |
| - 18． | 5.0圆筷 | 1. 材质：可降解或食品级材质，无异味 |
|  |  | 2. 尺寸：直径符合标称5mm，壁厚≥0.2mm |
|  |  | 3. 耐温性：PLA材质、PP材质在国家或行业最新标准的耐温要求下无变形 |
|  |  | 4. 外观：无毛刺、无杂质，颜色均匀，降解率符合要求 |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触要求 |
|  |  | 6. 包装：2400双/件，独立防尘包装 |
| - 19． | 蛋挞铝盏J4盏 | 1. 材质：食品级材料，无异味 |
|  |  | 2. 容量：实际容量与标称容量50ml误差≤±5%，满装液体倒置30分钟无渗漏 |
|  |  | 3. 厚度：壁厚均匀≥0.3mm，耐冲击不易变形 |
|  |  | 4. 外观：表面光滑无杂质、无气泡，印刷图案清晰不褪色、无翘边 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装：125个/条，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 20． | 1000ml方盒连盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称1000ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：带盖子，容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装：300个/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 21． | 8安士环保杯 | 1. 材质：食品级环保材料，无异味 |
|  |  | 2. 容量：实际容量与标称容量8安士误差≤±5%，满装液体倒置30分钟无渗漏 |
|  |  | 3. 厚度：纸杯壁厚均匀≥0.2mm |
|  |  | 4. 外观：表面光滑无杂质、无气泡，印刷图案清晰不褪色、无翘边 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装：1000个/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 22． | 1000ml方盒连盖（厚） | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称1000ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装：300个/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 23． | 1000ml直桶碗连盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称1000ml偏差≤±3%满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器及碗盖表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装：300个/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 24． | 烧烤竹炭 | 1. 材质：无异味、无有害物质 |
|  |  | 2. 性能：在600℃-1000℃耐烧 |
|  |  | 3. 外观：无破损、无污渍，尺寸均匀 |
|  |  | 4. 工艺：制作工艺精良，无明显加工缺陷 |
|  |  | 5. 安全性能：符合相关食品安全标准，无安全隐患 |
|  |  | 6. 包装规格：10kg/件，包装防护到位，标注产品信息 |
| - 25． | 红色固体蜡 | 1. 材质：石蜡或大豆蜡，符合相关安全标准，无异味、无有害物质 |
|  |  | 2. 燃烧性能：燃烧均匀，无黑烟、无异味 |
|  |  | 3. 外观：红色，颜色均匀，无污渍、无变形，表面光滑 |
|  |  | 4. 安全性能：燃烧时无有害物质释放，符合消防安全要求 |
|  |  | 5. 规格：550克/罐，6罐/箱，包装防护到位，标注产品信息 |
| - 26． | 6.5cm高温杯 | 1. 材质：食品级环保材料，无异味，能耐受高温（≥100℃） |
|  |  | 2. 尺寸：实际直径与标称直径6.5cm误差≤±5% |
|  |  | 3. 厚度：纸杯壁厚均匀≥0.2mm |
|  |  | 4. 外观：表面光滑无杂质、无气泡，印刷图案清晰不褪色、无翘边 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装：50个/条，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 27． | 750ml方盒连盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称750ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器及盒盖表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂，重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装：300套/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 28． | 1500ml直桶碗连盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称1500ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器及碗盖表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：180套/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 29． | 面包袋(小) | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象；长宽：≥30.4×22.8（cm）/个 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.03mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：100个/包，防潮、防污染包装 |
| - 30． | 17公分（底厚）厚透明袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：8000个/件，防潮、防污染包装 |
| - 31． | 23cm吸管 | 1. 材质：可降解PLA或食品级PP材质，无异味 |
|  |  | 2. 尺寸：长度、直径（6mm）符合标称，壁厚≥0.2mm |
|  |  | 3. 耐温性：PLA材质、PP材质在国家或行业最新标准的耐温要求下无变形 |
|  |  | 4. 外观：无毛刺、无杂质，颜色均匀，降解吸管降解率符合要求 |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，口感无异味，符合食品接触要求 |
|  |  | 6. 包装规格：100根/包，独立防尘包装 |
| - 32． | 120盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 尺寸：实际直径与标称12cm偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：盖子表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：600个/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 33． | PET350ml吸塑奶茶瓶 | 1. 材质：食品级环保PET材料，无异味 |
|  |  | 2. 容量：实际容量与标称容量350ml误差≤±5%，满装液体倒置30分钟无渗漏 |
|  |  | 3. 厚度：壁厚均匀杯壁≥0.3mm |
|  |  | 4. 外观：表面光滑无杂质、无气泡，印刷图案清晰不褪色、无翘边 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装规格：100个/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 34． | 26公分（底厚）厚透明袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：3500个/件，防潮、防污染包装 |
| - 35． | 24公分（底厚）厚透明袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：3700个/件，防潮、防污染包装 |
| - 36． | 30公分（底厚）厚透明袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：2500个/件，防潮、防污染包装 |
| - 37． | 60cm*100m保鲜膜 | 1. 材质：食品级PE材质，无异味 |
|  |  | 2. 粘性：自粘性良好，缠绕紧密不易脱落，不粘食品 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.01mm，厚度均匀，拉伸强度≥12MPa |
|  |  | 4. 耐温性：可耐温-20℃~110℃ |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：6卷/件，密封包装，标注使用温度范围 |
| - 38． | 五格盒连盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称1250ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：200套/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 39． | 吸塑四格饭盒连盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称1000ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：200套/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 40． | 380光杯 | 1. 材质：食品级环保材料，无异味 |
|  |  | 2. 容量：实际容量与标称容量380ml误差≤±5%，满装液体倒置30分钟无渗漏；厚度≥0.5mm |
|  |  | 3. 厚度：塑杯杯壁≥0.3mm |
|  |  | 4. 外观：表面光滑无杂质、无气泡，印刷图案清晰不褪色、无翘边 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装规格：1000个/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 41． | 40cm*400m保鲜膜 | 1. 材质：食品级PE材质，无异味 |
|  |  | 2. 粘性：自粘性良好，缠绕紧密不易脱落，不粘食品 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.01mm，厚度均匀，拉伸强度≥12MPa |
|  |  | 4. 耐温性：可耐温-20℃~110℃ |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：6卷/件，密封包装 |
| - 42． | 1750ml直桶碗连盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称1750ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：单只碗连盖为1套，180套/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 43． | 650ml方盒连盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称650ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：单只方盒连盖为1套，300套/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 44． | 500ml圆碗（连盖） | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称500ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：单只圆碗连盖为1套，容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：600套/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 45． | 透MY15379三格盒（连盖） | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称1000ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：单只盒连盖为1套，容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：150套/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 46． | 航空杯 | 1. 材质：食品级聚苯乙烯（PS）材质，无异味 |
|  |  | 2. 容量：实际容量与标称容量180ml误差≤±5% |
|  |  | 3. 厚度：杯壁≥0.8mm |
|  |  | 4. 外观：表面光滑无杂质、无气泡，无翘边 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味 |
|  |  | 6. 包装规格：2000个/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 47． | 450ml直桶圆碗连盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：单只圆碗连盖为1套，实际容量与标称450ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：300套/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 48． | 450mm*400m保鲜膜 | 1. 材质：食品级PE材质，无异味 |
|  |  | 2. 粘性：自粘性良好，缠绕紧密不易脱落，不粘食品 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.01mm，厚度均匀，拉伸强度≥12MPa |
|  |  | 4. 耐温性：可耐温-20℃~110℃ |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：6卷/件，密封包装 |
| - 49． | 一次性手套（厚） | 1. 材质：食品级PE/丁腈材质，无异味 |
|  |  | 2. 厚度：≥0.08mm，拉伸强度≥10MPa，不易破损 |
|  |  | 3. 贴合度：穿戴贴合手部，操作灵活，无粘连现象 |
|  |  | 4. 外观：透明或指定颜色，无杂质、无气泡，表面光滑 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂迁移，耐油、耐酸碱腐蚀 |
|  |  | 6. 包装规格：5000个/件，独立或成包密封包装 |
| - 50． | 500ml方盒连盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称500ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：单只方盒连盖为1套，300套/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 51． | 散竹签 | 1. 材质：天然竹材，无霉变、无异味，符合食品接触用材料安全要求 |
|  |  | 2. 尺寸：长度、直径符合标称25cm*2.5mm ，长度误差≤±2mm，粗细均匀 |
|  |  | 3. 硬度：无毛刺、无倒刺 |
|  |  | 4. 外观：色泽自然，无污渍、无虫蛀，表面光滑洁净 |
|  |  | 5. 安全性能：经高温消毒处理，无微生物超标，无有害物质残留 |
|  |  | 6. 包装要求：4kg/包，20包/件，防潮包装，标注产品信息 |
| - 52． | 杂粮煎饼袋子 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.03mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装要求：800个/袋，防潮、防污染包装 |
| - 53． | 烘焙白纸40cm*60cm | 1. 材质：食品级白纸，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 尺寸：40cm*60cm，误差≤±1cm，裁切整齐无毛边 |
|  |  | 3. 克重：≥80g/㎡，厚度均匀，不易破损、渗水 |
|  |  | 4. 外观：色泽洁白均匀，无污渍、无杂质，表面平整 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移，适合食品接触 |
|  |  | 6. 包装规格：500张/包，防潮包装，标注产品信息 |
| - 54． | 铁丝卷边吐司面包包装袋中号 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，底长≥12cm、底宽≥9cm、袋高≥31cm，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：50个/件，防潮、防污染包装 |
| - 55． | 独立包装一次性手套 | 1. 材质：食品级PE/丁腈材质，无异味 |
|  |  | 2. 厚度：≥0.08mm，拉伸强度≥10MPa |
|  |  | 3. 贴合度：穿戴贴合手部，无粘连现象 |
|  |  | 4. 外观：透明或指定颜色（如有需要），无杂质、无气泡，表面光滑 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂迁移，耐油、耐酸碱腐蚀，独立包装洁净 |
|  |  | 6. 包装规格： 200双/包，密封包装，标注保质期 |
| - 56． | 生日蜡烛 | 1. 材质：石蜡或大豆蜡，符合相关安全标准，无异味、无有害物质 |
|  |  | 2. 燃烧性能：燃烧均匀，无黑烟、无异味，火焰稳定 |
|  |  | 3. 外观：颜色均匀，无污渍、无变形，表面光滑 |
|  |  | 4. 安全性能：燃烧时无有害物质释放，符合消防安全要求 |
|  |  | 5. 包装：4.7cm/支，10支/套，按行业标准包装，防潮、防破损包装 |
| - 57． | 17公分(底宽)环保食品袋（厚） | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：10000个/件，防潮、防污染包装 |
| - 58． | 20公分(底宽)环保食品袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：7200个/件，防潮、防污染包装 |
| - 59． | 一次性口罩（件） | 1. 材质：内层无纺布、中层熔喷布、外层无纺布 |
|  |  | 2. 防护性能：细菌过滤效率≥95%，颗粒物过滤效率≥90% |
|  |  | 3. 结构：耳挂式设计 |
|  |  | 4. 外观：无破损、无污渍，尺寸均匀，独立包装洁净卫生 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光增白剂，甲醛含量≤20mg/kg |
|  |  | 6. 包装规格：2000个/件，防潮密封包装，保质期≥2年 |
| - 60． | 12盎司淀粉环保杯 | 1. 材质：食品级环保材料，无异味 |
|  |  | 2. 容量：实际容量12盎司（约355ml），误差≤±5%，满装无渗漏 |
|  |  | 3. 厚度：杯壁≥0.3mm，底部≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：表面光滑无杂质、无气泡 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装规格：3000个/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 61． | 小包纸巾 | 1. 材质：原生木浆，符合最新国家或行业标准，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 性能：吸水性≥20g/㎡，湿强度≥1.5N，不易破损 |
|  |  | 3. 规格：单张尺寸符合标称，层数≥2层，厚薄均匀 |
|  |  | 4. 外观：色泽洁白，无污渍、无杂质，表面平整柔软 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无微生物污染，符合卫生标准 |
|  |  | 6. 包装规格：300小包/包，防潮包装，标注产品信息 |
| - 62． | 100cm*120cm平口黑垃圾袋 | 1. 材质：PE材质，符合相关标准，无异味、不易破损 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥10kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.03mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀（黑色），无杂质、无透光点，表面光滑 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合使用安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：500个/件，防潮包装，标注产品信息 |
| - 63． | 12安士豆浆纸杯 | 1. 材质：食品级环保材料，无异味 |
|  |  | 2. 容量：实际容量与标称容量12安士误差≤±5%，满装液体倒置30分钟无渗漏 |
|  |  | 3. 厚度：纸杯壁厚均匀≥0.2mm，耐冲击不易变形 |
|  |  | 4. 外观：表面光滑无杂质、无气泡，印“豆浆”字样，印刷图案清晰不褪色、无翘边 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装规格：2000个/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 64． | 36公分（底宽）黑胶袋 | 1. 材质：PE材质，符合相关标准，无异味、不易破损 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥10kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.03mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀（黑色），无杂质、无透光点，表面光滑 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合使用安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：35个/扎，70扎/件，防潮包装，标注产品信息 |
| - 65． | 透明22公分（底宽）胶袋 | 1. 材质：PE材质，符合相关标准，无异味、不易破损 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥10kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.03mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，无杂质、无透光点，表面光滑 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合使用安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：35个/扎，70扎/件，防潮包装，标注产品信息 |
| - 66． | 360圆碗（连盖） | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称360ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：单只圆碗带盖为一个，容器及碗盖表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：600个/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 67． | 912保鲜膜 | 1. 材质：食品级PE材质，无异味 |
|  |  | 2. 粘性：自粘性良好，缠绕紧密不易脱落，不粘食品 |
|  |  | 3. 规格：45CM*600M，厚度≥0.01mm，厚度均匀，拉伸强度≥12MPa |
|  |  | 4. 耐温性：可耐温-20℃~110℃ |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装：4卷/件，密封包装 |
| - 68． | 2013碟(箱) | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃ |
|  |  | 2. 结构：边缘光滑无毛刺，不易破损，承重≥1kg |
|  |  | 3. 尺寸：12.5cm*19cm，误差≤±2mm，厚度均匀、厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，无污渍、无划痕，表面平整 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：1000个/箱，独立包装或防潮外箱包装 |
| - 69． | 封口膜 | 1. 材质：食品级材质，无异味 |
|  |  | 2. 粘性：自粘性良好，缠绕紧密不易脱落，不粘食品 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.01mm，厚度均匀，拉伸强度≥12MPa |
|  |  | 4. 耐温性：可耐温-20℃~110℃ |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：约2300杯/卷（即：一卷奶茶杯封口膜适配封口2300杯），密封包装，标注使用温度范围。 |
| - 70． | 冰沙吸管 | 1. 材质：可降解PLA或食品级PP材质，无异味 |
|  |  | 2. 尺寸：长度15cm、直径6mm符合标称，壁厚≥0.2mm |
|  |  | 3. 耐温性：PLA材质、PP材质在国家或行业最新标准的耐温要求下无变形 |
|  |  | 4. 外观：无毛刺、无杂质，颜色均匀，降解吸管降解率符合要求 |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，口感无异味，符合食品接触要求 |
|  |  | 6. 包装规格：4000根/包，独立防尘包装 |
| - 71． | pet食品级密封罐（连盖） | 1. 材质：食品级PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2.结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3.容量：450ml，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：45个/箱，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 72． | 烧烤纸 | 1. 材质：食品级硅油纸，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 耐温性：可耐温≥220℃，烧烤时无焦糊、无异味 |
|  |  | 3. 尺寸：20*25（cm）/张，误差≤±1cm，裁切整齐无毛边 |
|  |  | 4. 外观：色泽均匀，无污渍、无杂质，表面平整 |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：200张/包，防潮包装 |
| - 73． | 肉松小贝盒正方形大号白色（连盖） | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃ |
|  |  | 2. 结构：正方形设计，盖子与盒身扣合紧密，密封防渗漏 |
|  |  | 3. 尺寸：13.5*13.5*5cm，满足食品盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：白色均匀，无污渍、无划痕，表面光滑无毛刺 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：100个/箱，独立包装或防潮外箱包装 |
| - 74． | 垫盘纸（大） | 1. 材质：食品级白纸，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 尺寸：25*25（cm）/张，误差≤±1cm，裁切整齐无毛边 |
|  |  | 3. 克重：≥60g/㎡，厚度均匀，不易破损、渗水 |
|  |  | 4. 外观：色泽洁白均匀，无污渍、无杂质，表面平整 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移，适合食品接触 |
|  |  | 6. 包装规格：500张/件，按行业标准包装，防潮包装 |
| - 75． | 铁丝卷边吐司面包包装袋大号 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 尺寸：22*11*28cm，厚度≥0.03mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：50个/件，防潮、防污染包装 |
| - 76． | 613锡纸 | 1. 材质：食品级材质，符合要求，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 尺寸：宽38cm*长50m*厚25um/卷，满足食品盛放需求 |
|  |  | 3. 外观：表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀一致，无明显变形 |
|  |  | 4. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求，微波加热后无变形 |
|  |  | 5. 包装规格：独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 77． | 白色标签纸 | 1. 材质：无异味、无有害物质 |
|  |  | 2. 性能：粘黏稳定性强、耐用性好 |
|  |  | 3. 外观：无破损、无污渍，尺寸均匀 |
|  |  | 4. 工艺：制作工艺精良，无明显加工缺陷 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装规格：30*20（mm）/张，320张/卷，防潮、防粘连包装 |
| - 78． | 8.5花底纸 | 1. 材质：无异味、无有害物质 |
|  |  | 2. 性能：稳定性强、耐用性好 |
|  |  | 3. 外观：无破损、无污渍，尺寸均匀 |
|  |  | 4. 工艺：制作工艺精良，无明显加工缺陷 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装：8.5cm直径/张，150张/包，防潮、防粘连包装 |
| - 79． | 竹牙签 | 1. 材质：天然竹材，无霉变、无异味，符合食品接触用材料安全要求 |
|  |  | 2. 尺寸：长度符合标称6cm，误差≤±2mm，粗细均匀 |
|  |  | 3. 硬度：不易折断，弯曲后可恢复原状，无毛刺、无倒刺 |
|  |  | 4. 外观：色泽自然，无污渍、无虫蛀，表面光滑洁净 |
|  |  | 5. 安全性能：经高温消毒处理，无微生物超标，无有害物质残留 |
|  |  | 6. 包装规格：200支/条，10条/包，防潮包装，标注产品信息 |
| - 80． | 120cm*140cm特厚垃圾袋 | 1. 尺寸：120cm*140cm，无异味、不易破损 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥10kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.03mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀（黑色），无杂质、无透光点，表面光滑 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合使用安全要求 |
|  |  | 6. 包装：250个/件，防潮包装，标注产品信息 |
| - 81． | 250ml平底杯连盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称250ml偏差≤±3%，满足食品盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：2000个/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 82． | 船型膜杯（面包纸托） | 1. 材质：食品级环保材料无异味 |
|  |  | 2. 尺寸：标称尺寸：14.5*5*2.5（cm） |
|  |  | 3. 外观：船型设计规整，表面光滑无杂质、无气泡，印刷清晰 |
|  |  | 4. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 5. 包装规格：3000个/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 83． | 1200ml锡纸碗 | 1. 材质：食品级材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称1200ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：2000个/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 84． | 风车膜杯 | 1. 材质：食品级环保材料，无异味 |
|  |  | 2. 尺寸：14.5*8.5*3（cm），满装液体无渗漏 |
|  |  | 3. 厚度：杯壁≥0.3mm，底部≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：船型设计规整，表面光滑无杂质、无气泡，印刷清晰 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装规格：3000个/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 85． | 一次性发套（蓝色） | 1. 材质：PE材质，无异味、无有害物质 |
|  |  | 2. 性能：弹性适宜，拉伸后可恢复原状，不易破损 |
|  |  | 3. 尺寸：可适配不同头围，佩戴舒适 |
|  |  | 4. 外观：蓝色均匀，无污渍、无杂质，表面光滑 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、无有害物质残留，符合卫生要求 |
|  |  | 6. 包装规格：2000个/件，防潮、防尘包装 |
| - 86． | 一次性手套 | 1. 材质：食品级PE/丁腈材质，无异味 |
|  |  | 2. 厚度：≥0.08mm，拉伸强度≥10MPa，不易破损 |
|  |  | 3. 贴合度：穿戴贴合手部，无粘连现象 |
|  |  | 4. 外观：透明或指定颜色（如有需要），无杂质、无气泡，表面光滑 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂迁移，耐油、耐酸碱腐蚀 |
|  |  | 6. 包装规格：5000个/件，独立或成包密封包装 |
| - 87． | 抽纸 | 1. 材质：原生木浆，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 性能：吸水性≥20g/㎡，湿强度≥1.5N，不易破损 |
|  |  | 3. 规格：单张尺寸符合标称，层数≥2层，厚薄均匀 |
|  |  | 4. 外观：色泽洁白，无污渍、无杂质，表面平整柔软 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无微生物污染，符合卫生标准 |
|  |  | 6. 包装：100抽/包，50包/件，防潮包装，标注产品信息 |
| - 88． | 4.5圆筷 | 1. 材质：可降解或食品级材质，无异味 |
|  |  | 2. 尺寸：直径4.5mm，长度20cm |
|  |  | 3. 外观：无毛刺、无杂质，颜色均匀，降解率符合要求 |
|  |  | 4. 安全性能：无有害物质迁移，口感无异味，符合食品接触要求 |
|  |  | 5. 包装规格：2800双/件，独立防尘包装 |
| - 89． | 700ml圆碗（注塑，连盖） | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称700ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：600个/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 90． | 15公分（底宽）透明胶袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.03mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：2000扎/件，防潮、防污染包装 |
| - 91． | 2安酱汁杯 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃ |
|  |  | 2. 结构：背身连体设计，各杯独立无渗漏，韧性好，边缘光滑无毛刺 |
|  |  | 3. 容量：单杯容量2安士（约50ml），误差≤±5%，总容量适配需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，无污渍、无划痕，表面光滑无毛刺 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：1000个/件，独立包装或防潮外箱包装 |
| - 92． | 黄色胶勺 | 1. 材质：可降解PLA或食品级PP材质，无异味，不易弯折断裂 |
|  |  | 2. 耐温性：PLA材质、PP材质符合在国家或行业最新标准的耐温要求下无变形 |
|  |  | 3. 外观：黄色均匀，无毛刺、无杂质，表面光滑无棱角，长度≥11.5cm，勺口宽≥3.8cm |
|  |  | 4. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触要求 |
|  |  | 5. 包装规格：4000个/件，独立防尘包装 |
| - 93． | 12安豆浆纸杯盖 | 1. 材质：食品级环保材料，无异味 |
|  |  | 2. 容量：实际容量与标称12安士标称容量误差≤±5% |
|  |  | 3. 厚度：均匀≥0.2mm，不易变形 |
|  |  | 4. 外观：表面光滑无杂质、无气泡，印刷图案清晰不褪色、无翘边 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装规格：2000个/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 94． | 火锅垫纸 | 1. 材质：食品级纸，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 耐温性：可耐温≥220℃，烧烤时无焦糊、无异味 |
|  |  | 3. 尺寸：24*24（cm），误差≤±1cm，裁切整齐无毛边，厚度范围0.15-0.20mm |
|  |  | 4. 外观：色泽均匀，无污渍、无杂质，表面平整，防粘效果好 |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：200张/包，防潮包装 |
| - 95． | 水晶勺 | 1. 材质：食品级PP/PS材质，无异味，不易弯折断裂 |
|  |  | 2. 耐温性：在国家或行业最新标准的耐温要求下无变形 |
|  |  | 3. 外观：透明色均匀，无毛刺、无杂质，表面光滑无棱角，长度≥11.8cm，勺口宽≥3.5cm |
|  |  | 4. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触要求 |
|  |  | 5. 包装规格：2800个/件，独立防尘包装 |
| - 96． | 矮款面包纸托盒 | 1. 材质：无异味、无有害物质 |
|  |  | 2. 尺寸：12*12*6.5（cm）/个，正方形底，无破损、无污渍，尺寸均匀 |
|  |  | 3. 工艺：制作工艺精良，无明显加工缺陷 |
|  |  | 4. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移 |
|  |  | 5. 包装规格：100个/件，防潮、防粘连包装 |
| - 97． | 142盖 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子可与容器扣合紧密，适用口径14cm的一次性塑碗 |
|  |  | 3. 外观：盖子表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀一致，无明显变形；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求，微波加热后无变形 |
|  |  | 5. 包装规格：600个/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 98． | 垫盘纸（小） | 1. 材质：食品级白纸，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 尺寸：20*20（cm），误差≤±1cm，裁切整齐无毛边 |
|  |  | 3. 克重：≥60g/㎡，厚度均匀，不易破损、渗水 |
|  |  | 4. 外观：色泽洁白均匀，无污渍、无杂质，表面平整 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移，适合食品接触 |
|  |  | 6. 包装规格：300张/件，按行业标准包装，防潮包装 |
| - 99． | 白纸39*55（CM） | 1. 材质：食品级白纸，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 尺寸：39*55（CM），误差≤±1cm，裁切整齐无毛边 |
|  |  | 3. 克重：≥80g/㎡，厚度均匀，不易破损、渗水 |
|  |  | 4. 外观：色泽洁白均匀，无污渍、无杂质，表面平整 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移，适合食品接触 |
|  |  | 6. 包装规格：300张/件，防潮包装，标注产品信息 |
| - 100． | 牙签 | 1. 材质：天然竹材，无霉变、无异味，粗细均匀 |
|  |  | 2. 硬度：不易折断，弯曲后可恢复原状，无毛刺、无倒刺 |
|  |  | 3. 外观：6.5cm，色泽自然，无污渍、无虫蛀，表面光滑洁净 |
|  |  | 4. 安全性能：经高温消毒处理，无微生物超标，无有害物质残留 |
|  |  | 5. 包装规格：300支/包，10包/盒，防潮包装，标注产品信息 |
| - 101． | 垫盘纸 | 1. 材质：食品级白纸，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 尺寸：17cm*26cm，误差≤±1cm，裁切整齐无毛边 |
|  |  | 3. 克重：≥80g/㎡，厚度均匀，不易破损、渗水 |
|  |  | 4. 外观：色泽洁白均匀，无污渍、无杂质，表面平整 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移，适合食品接触 |
|  |  | 6. 包装规格：100张/包，防潮包装，标注产品信息 |
| - 102． | 07面包袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 尺寸：14.5*8*4.7cm,厚度≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：100个/扎，18扎/件，防潮、防污染包装 |
| - 103． | 锡纸盒 | 1. 材质：食品级材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称500ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求 |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：500套（含PP盖）/箱，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 104． | 吐司袋29*14*11（CM） | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点；尺寸：29*14*11（CM） |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：100个/扎，18扎/件，防潮、防污染包装 |
| - 105． | 30公分（底宽）环保食品袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.03mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：3240个/件，防潮、防污染包装 |
| - 106． | 大胶袋 | 1. 材质：PE材质，无异味、不易破损 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥10kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.03mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，无杂质、无透光点，表面光滑 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合使用安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：45*69（cm）/个，22斤/件，防潮包装，标注产品信息 |
| - 107． | 黑垃圾袋80*100（CM） | 1. 材质：PE材质，无异味、不易破损 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥10kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 尺寸：80*100（CM），厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀（黑色），无杂质、无透光点，表面光滑 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合使用安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：500个/件，防潮包装，标注产品信息 |
| - 108． | 20公分（底宽）厚透明袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：3750个/件，防潮、防污染包装 |
| - 109． | 盒装独立包装口罩 | 1. 材质：内层无纺布、中层熔喷布、外层无纺布 |
|  |  | 2. 防护性能：细菌过滤效率≥95%，颗粒物过滤效率≥90% |
|  |  | 3. 结构：耳挂式设计 |
|  |  | 4. 外观：无破损、无污渍，尺寸均匀，独立包装洁净卫生 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光增白剂，甲醛含量≤20mg/kg |
|  |  | 6. 包装规格：2000个/件，独立包装，防潮密封包装，保质期≥2年 |
| - 110． | 17公分（底宽）环保食品袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：10000个/件，防潮、防污染包装 |
| - 111． | 酱香饼纸袋 | 1. 材质：食品级或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.03mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：15*16（cm）/个，4000个/件，防潮、防污染包装 |
| - 112． | 36公分（底宽）透明袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：2000个/件，防潮、防污染包装 |
| - 113． | 金线 | 1. 材质：金属材质，符合相关安全标准，无异味、无有害物质 |
|  |  | 2. 性能：韧性好，不易折断，颜色牢固不褪色 |
|  |  | 3. 尺寸：8cm/条，误差≤±1mm，粗细均匀 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀（金色），无污渍、无杂质，表面光滑 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无安全隐患 |
|  |  | 6. 包装规格：800条/包，100包/箱，防潮、防缠绕包装 |
| - 114． | 14cm蒸笼纸 | 1. 材质：食品级硅油纸，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 耐温性：可耐温≥120℃，蒸煮时无焦糊、无异味 |
|  |  | 3. 尺寸：Φ14cm，误差≤±1cm，裁切整齐无毛边 |
|  |  | 4. 外观：色泽均匀，无污渍、无杂质，表面平整，防粘效果好 |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：3000张/件，防潮包装 |
| - 115． | 7650款锡纸盒（连盖） | 1. 材质：食品级材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密，开合顺畅无卡顿 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称510ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀一致，无明显变形 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求，微波加热后无变形 |
|  |  | 6. 包装规格：1000个/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 116． | 锡盆 | 1. 材质：食品级铝箔，无异味、无杂质 |
|  |  | 2. 厚度：≥0.5 mm，厚度均匀，拉伸强度≥18MPa，不易破损 |
|  |  | 3. 容量：实际容量2700ml，误差≤±3%，满足食品盛放需求 |
|  |  | 4. 外观：色泽均匀（银色），无污渍、无折痕，表面平整 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移，耐温≥220℃ |
|  |  | 6. 包装规格：1000个/件，防潮、防氧化包装 |
| - 117． | 关东煮竹签 | 1. 材质：天然竹材，无霉变、无异味 |
|  |  | 2. 尺寸：长度18cm、直径3mm，误差≤±2mm，粗细均匀 |
|  |  | 3. 硬度：不易折断，弯曲后可恢复原状，无毛刺、无倒刺 |
|  |  | 4. 外观：色泽自然，无污渍、无虫蛀，表面光滑洁净 |
|  |  | 5. 安全性能：经高温消毒处理，无微生物超标，无有害物质残留 |
|  |  | 6. 包装规格：1200支/包，防潮包装，标注产品信息 |
| - 118． | 包底纸 | 1. 材质：无异味、无有害物质 |
|  |  | 2. 外观：无破损、无污渍，尺寸均匀 |
|  |  | 3. 工艺：制作工艺精良，无明显加工缺陷 |
|  |  | 4. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移 |
|  |  | 5. 包装规格：尺寸10*10（cm）1000张/箱，防潮、防粘连包装 |
| - 119． | PP120型盖 | 1. 材质：食品级PP材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：防渗漏设计，盖子与可容器扣合紧密 |
|  |  | 3. 尺寸：适配500ml环保碗，厚度≥0.05mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀一致，无明显变形 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求，微波加热后无变形 |
|  |  | 6. 包装规格：600个/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 120． | 6粒装鸡蛋糕吸塑盒 | 1. 材质：食品级PP吸塑材质，无异味、耐高温≥80℃ |
|  |  | 2. 结构：6粒独立格设计，盖子与盒身扣合紧密，密封防压 |
|  |  | 3. 尺寸：16.5*21*5cm，误差≤±3% |
|  |  | 4. 外观：透明无杂质、无气泡，表面光滑无划痕，边缘无毛刺 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：单份6粒装吸塑盒带盖为1套，50套/件，独立包装或防潮外箱包装 |
| - 121． | 小卷纸 | 1. 材质：原生木浆，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 性能：吸水性≥20g/㎡，湿强度≥1.5N，不易破损 |
|  |  | 3. 规格：单张尺寸符合标称112*95（mm），层数≥2层，厚薄均匀 |
|  |  | 4. 外观：色泽洁白，无污渍、无杂质，表面平整柔软 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无微生物污染，符合卫生标准 |
|  |  | 6. 包装规格：200g/卷，防潮包装，标注产品信息 |
| - 122． | 大卷纸 | 1. 材质：原生木浆，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 性能：吸水性≥20g/㎡，湿强度≥1.5N，不易破损 |
|  |  | 3. 规格：单张尺寸符合标称112*95（mm），层数≥2层，厚薄均匀 |
|  |  | 4. 外观：色泽洁白，无污渍、无杂质，表面平整柔软 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无微生物污染，符合卫生标准 |
|  |  | 6. 包装规格：600g/卷，9卷/件，防潮包装，标注产品信息 |
| - 123． | 环保蜡烛 | 1. 材质：石蜡或大豆蜡，符合相关安全标准，无异味、无有害物质 |
|  |  | 2. 燃烧性能：燃烧均匀，无黑烟、无异味，火焰稳定 |
|  |  | 3. 尺寸：直径厘米、高度15厘米，误差≤±3%，粗细均匀 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，无污渍、无变形，表面光滑 |
|  |  | 5. 安全性能：燃烧时无有害物质释放，符合消防安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：20个/盒，30盒/包，包装防护到位，标注产品信息 |
| - 124． | 圆碗连盖（吸塑） | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与容器扣合紧密 |
|  |  | 3. 容量：实际容量与标称700ml偏差≤±3%，满足食品分类盛放需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：600套/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 125． | 西式二齿叉 | 1. 材质：可降解PLA或食品级PP材质，无异味 |
|  |  | 2. 尺寸：长度11cm，齿部规整，壁厚≥0.2mm，不易弯折断裂 |
|  |  | 3. 耐温性：PLA材质耐温≤60℃，PP材质耐温≤100℃，无变形 |
|  |  | 4. 外观：无毛刺、无杂质，颜色均匀，边缘光滑无棱角 |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触要求 |
|  |  | 6. 包装规格：200只/包，20包/件，独立防尘包装 |
| - 126． | 6寸手撕面包纸托盒 | 1. 材质：食品级纸质，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 结构：纸托设计规整，承重力≥1.5kg，不易变形、破损，手撕设计便捷 |
|  |  | 3. 尺寸：适配16cm长的手撕面包，厚度均匀 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，无污渍、无杂质，表面平整 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移，符合食品接触要求 |
|  |  | 6. 包装规格：100个/包，防潮、防压包装 |
| - 127． | 三明治纸防油纸 | 1. 材质：食品级防油纸，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 耐温性：可耐温≥150℃，防油防渗透效果好，无焦糊、无异味 |
|  |  | 3. 尺寸：38*28（cm），误差≤±1cm，裁切整齐无毛边 |
|  |  | 4. 外观：色泽均匀，无污渍、无杂质，表面平整，防粘效果好 |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：1000张/包，防潮包装 |
| - 128． | 透明吸管 | 1. 材质：可降解PLA或食品级PP材质，无异味 |
|  |  | 2. 尺寸：长度19cm，直径6mm符合标称，壁厚≥0.2mm |
|  |  | 3. 耐温性：PLA材质、PP材质在国家或行业最新标准的耐温要求下无变形 |
|  |  | 4. 外观：无毛刺、无杂质，颜色均匀，降解吸管降解率符合要求 |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触要求 |
|  |  | 6. 包装规格：2000根/件，每根独立防尘包装 |
| - 129． | 五格饭盒（连盖） | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃、耐低温≤-20℃ |
|  |  | 2. 结构：五格设计，格间密封防渗漏，盖子与盒身扣合紧密 |
|  |  | 3. 容量：总容量≥1200ml，误差≤±3%；厚度≥0.05mm |
|  |  | 4. 外观：容器表面光滑无毛刺、无划痕，颜色均匀 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：200套/件，独立包装或防潮抗压外箱包装 |
| - 130． | 3寸酱料碟 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃ |
|  |  | 2. 结构：边缘光滑无毛刺，不易破损，承重≥1kg |
|  |  | 3. 尺寸：直径3寸（约7.6cm）高度2.5CM，误差≤±2mm，厚度均匀、厚度≥1cm |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，无污渍、无划痕，表面平整 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：1000个/箱，独立包装或防潮外箱包装 |
| - 131． | Y1铝箔盏 | 1. 材质：食品级环保材料，无异味 |
|  |  | 2. 容量：实际容量与标称容量50ml，误差≤±5%，满装液体倒置30分钟无渗漏 |
|  |  | 3. 厚度：均匀≥0.3mm |
|  |  | 4. 外观：表面光滑无杂质、无气泡，印刷图案清晰不褪色、无翘边 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装规格：250个/条，40条/件，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 132． | 25cm*100m保鲜膜 | 1. 材质：食品级PE材质，无异味 |
|  |  | 2. 粘性：自粘性良好，缠绕紧密不易脱落，不粘食品 |
|  |  | 3. 尺寸：25cm*100m/卷，厚度≥0.01mm，厚度均匀，拉伸强度≥12MPa |
|  |  | 4. 耐温性：可耐温-20℃~110℃ |
|  |  | 5. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：6卷/件，密封包装 |
| - 133． | 加大号450g吐司袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 尺寸：30cm*33cm*8cm（侧面厚度），误差≤±1cm，厚度≥0.03mm，无针孔 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影，适配加大号吐司 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：100个/包，防潮、防污染包装 |
| - 134． | 面包袋贴纸（红绿黑黄蓝） | 1. 材质：食品级标签纸，无异味 |
|  |  | 2. 粘性：胶粘剂无残留，粘贴牢固，常温下可保持≥6个月不脱落 |
|  |  | 3. 规格：100贴/包，颜色（红绿黑黄蓝）均匀无褪色 |
|  |  | 4. 印刷：图案文字清晰，耐摩擦、耐水，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装规格：100贴/包，防潮、防粘连包装 |
| - 135． | 大厚裱花袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装：100个/包，防潮、防污染包装 |
| - 136． | 高款面包纸托盒 | 1. 材质：食品级纸质，无异味、无荧光剂 |
|  |  | 2. 结构：纸托设计规整，承重力≥1.5kg，不易变形、破损 |
|  |  | 3. 外观：7.5*7.5*7.5（cm）/个，正方形底，颜色均匀，无污渍、无杂质，表面平整 |
|  |  | 4. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移，符合食品接触要求 |
|  |  | 5. 包装规格：100个/件，防潮、防压包装 |
| - 137． | 2安士连体酱汁杯 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃ |
|  |  | 2. 结构：杯身杯盖连体设计，各杯独立无渗漏，边缘光滑无毛刺 |
|  |  | 3. 容量：单杯容量2安士（约59ml），误差≤±5%，总容量适配需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，无污渍、无划痕，表面光滑无毛刺 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：1000个/件，独立包装或防潮外箱包装 |
| - 138． | 土鸡蛋糕贴纸100贴 | 1. 材质：食品级标签纸，无异味 |
|  |  | 2. 粘性：胶粘剂无残留，粘贴牢固，常温下可保持≥6个月不脱落 |
|  |  | 3. 规格：颜色均匀无褪色，圆形贴纸：直径3-5cm |
|  |  | 4. 印刷：图案文字清晰，耐摩擦、耐水，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装规格：100贴/包，防潮、防粘连包装 |
| - 139． | 3安士酱料杯 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃ |
|  |  | 2. 结构：各杯独立无渗漏，边缘光滑无毛刺 |
|  |  | 3. 容量：单杯容量3安士（约90ml），误差≤±5%，总容量适配需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，无污渍、无划痕，表面光滑无毛刺 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：1000个/件，独立包装或防潮外箱包装 |
| - 140． | 透明盒004款 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃ |
|  |  | 2. 结构：密封防渗漏设计，盖子与盒身扣合紧密，开合顺畅 |
|  |  | 3. 尺寸：21.5*14*9.5（cm），误差≤±2mm；厚度均匀、厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：透明无杂质、无气泡，表面光滑无划痕，边缘无毛刺 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：100个/包，独立包装或防潮外箱包装 |
| - 141． | 黑色pp叉勺 | 1. 材质：食品级PP材质，无异味，不易弯折断裂 |
|  |  | 2. 耐温性：PLA材质、PP材质在国家或行业最新标准的耐温要求下无变形 |
|  |  | 3. 外观：黑色均匀，无毛刺、无杂质，表面光滑无棱角，长14-15cm |
|  |  | 4. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触要求 |
|  |  | 5. 包装规格：1000个/包，独立防尘包装 |
| - 142． | 1安士酱汁杯 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃ |
|  |  | 2. 结构：各杯独立无渗漏，边缘光滑无毛刺 |
|  |  | 3. 容量：单杯容量1安士（约30ml），误差≤±5%，总容量适配需求；厚度≥0.5mm |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，无污渍、无划痕，表面光滑无毛刺 |
|  |  | 5. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 6. 包装规格：1000个/件，独立包装或防潮外箱包装 |
| - 143． | 黑色塑包金龟勺 | 1. 材质：可降解PLA或食品级PS材质，无异味，不易弯折断裂 |
|  |  | 2. 耐温性：PLA材质、PS材质在国家或行业最新标准的耐温要求下无变形 |
|  |  | 3. 外观：黑色均匀，无毛刺、无杂质，表面光滑无棱角；长度≥155mm、勺宽≥45mm，重量≥3.2g |
|  |  | 4. 安全性能：无有害物质迁移，符合食品接触要求 |
|  |  | 5. 包装规格：1000个/箱，独立防尘包装 |
| - 144． | Y511白盒+鲜花饼贴纸 | 1. 材质：食品级PP/PET材质，无异味、耐高温≥100℃ |
|  |  | 2. 结构：盒子密封防压，贴纸粘贴牢固无残留，18.5*8*2.5cm |
|  |  | 3. 外观：白色均匀，无污渍、无划痕，贴纸图案清晰不褪色 |
|  |  | 4. 安全性能：无荧光剂、重金属迁移量符合要求 |
|  |  | 5. 包装规格：单份白盒+贴纸为1套，100套/包，独立包装或防潮外箱包装 |
| - 145． | 碳化竹签3.0 | 1. 材质：天然竹材，无霉变、无异味，符合食品接触用材料安全要求 |
|  |  | 2. 尺寸：长度25cm符合标称，粗细均匀 |
|  |  | 3. 硬度：不易折断，弯曲后可恢复原状，无毛刺、无倒刺 |
|  |  | 4. 外观：色泽自然，无污渍、无虫蛀，表面光滑洁净 |
|  |  | 5. 安全性能：经高温消毒处理，无微生物超标，无有害物质残留 |
|  |  | 6. 包装规格：100支/包，30包/件，防潮包装，标注产品信息 |
| - 146． | 雪芳纸5*7（cm）纸杯 | 1. 材质：食品级环保材料，无异味 |
|  |  | 2. 容量：实际容量与标称容量200ml误差≤±5% |
|  |  | 3. 厚度：纸杯壁厚均匀≥0.2mm |
|  |  | 4. 外观：表面光滑无杂质、无气泡，印刷图案清晰不褪色、无翘边 |
|  |  | 5. 安全性能：盛装热冷饮液体无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装规格：5000个/条，10条/箱，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 147． | 一次性塑料手提打包袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 规格：25*32（cm）/个，可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装规格：500个/件，防潮、防污染包装 |
| - 148． | 6cm油花纸杯 | 1. 材质：食品级环保材料，无异味 |
|  |  | 2. 厚度：纸杯壁厚均匀≥0.2mm |
|  |  | 3. 外观：表面光滑无杂质、无气泡，印刷图案清晰不褪色、无翘边 |
|  |  | 4. 安全性能：盛装热冷饮液体（热饮≤95℃，冷饮≥0℃）无异味、无有害物质迁移 |
|  |  | 5. 包装规格：500个/条，20条/箱，外箱标注产品信息、生产日期 |
| - 149． | 拔丝蛋糕100贴 | 1. 材质：食品级标签纸，无异味 |
|  |  | 2. 粘性：胶粘剂无残留，粘贴牢固，常温下可保持≥6个月不脱落 |
|  |  | 3. 规格：28*4（cm），颜色均匀无褪色 |
|  |  | 4. 印刷：图案文字清晰，耐摩擦、耐水，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无重金属超标，无有害物质迁移 |
|  |  | 6. 包装规格：100贴/包，防潮、防粘连包装 |
| - 150. | 单杯袋 | 1. 材质：食品级PE/PP或环保降解材料，无异味 |
|  |  | 2. 承重：可承受≥5kg重量，无破损、撕裂现象 |
|  |  | 3. 厚度：≥0.02mm，厚度均匀，无针孔、漏点 |
|  |  | 4. 外观：颜色均匀，印刷图案清晰，无模糊、重影 |
|  |  | 5. 安全性能：无增塑剂、无荧光剂，符合食品接触安全要求 |
|  |  | 6. 包装：100个/包，防潮、防污染包装 |